Электролюминесцентный провод (холодный неон) является гибким источником света нового поколения. Эл.провод легко режется и паяется в любом месте, питание осуществляется только с одной стороны, что освобождает от необходимости делать при монтаже так называемую «обратную связь», провод можно нарезать любыми отрезками, и подпаивать бытовым паяльником. Хорошая влагозащищенность позволяет использовать электролюминесцентные провода даже, как украшение в аквариумах и бассейнах! В настоящее время существует пять типов кабеля различных цветов: серии ST, SD, SH, SM, SF. Ниже приведены технические характеристики каждой серии.

Серия ST:

Является идеальным инструментом светодизайна. Благодаря своей гибкости и малым размерам , может применяться там, где другие материалы применить абсолютно невозможно или не эффективно.

Стандартные диаметры – 0.9 мм, 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 4.3 мм, 5 мм. По запросу, возможно изготовление других диаметров от 500 м.

Характеристики:

• Напряжение питания: 20-220В

• Оптимальное напряжение: 120В.

• Рабочая частота: 50-5000Гц,

• Оптимальная частота: 1500-2000Гц.

• Яркость при 120В. 200-2000Гц: 90 cd/m2 – 142cd/m2 (зависит от цвета).

• Потребляемая мощность при 120В. 200-2000Гц: 0.6 Вт/м

• Температурный режим работы от -30 до +50°С

• Срок службы: ~ 10 000 часов.

• Потеря яркости: каждые 2000 часов ~5%

• Бухты по 50 или 100 метров.

Серия SD:

Благодаря удобному шлейфу, нашел широкое применение в декорировании одежды, мебели, салонов авто.

Стандартный диаметр – 2.3 мм. По запросу, возможно изготовление других диаметров от 500 м.

Характеристики:

• Напряжение питания: 20-220В

• Оптимальное напряжение: 120В

• Рабочая частота: 50-5000Гц,

• Оптимальная частота: 1500-2000Гц.

• Яркость при 120В. 200-2000Гц: 90 cd/m2 – 142cd/m2 (зависит от цвета).

• Потребляемая мощность при 120В. 200-2000Гц: 0.6 Вт/м

• Температурный режим работы от -30 до +50°С

• Срок службы: ~10 000 часов.

• Потеря яркости: каждые 2000 часов ~5%

Серия SН:

Является самым ярким на сегодняшний день. Повышенную яркость, по сравнению с холодным неоном второго поколения, он имеет за счет более толстой центральной жилы соответственно большей площадью свечения. Отличительной особенностью данной серии, является возможность формировать любые фигуры за счет увеличенной центральной жилы, которая стала более жесткой.

Стандартный диаметр – 2.6 мм. По запросу, возможно изготовление других диаметров от 500 м.

Характеристики:

• Напряжение питания: 20-220 В

• Оптимальное напряжение: 120 В

• Рабочая частота: 50-5000 Гц,

• Оптимальная частота: 1500-2000 Гц.

• Яркость при 120 В. 200-2000 Гц: 120 cd/m2 – 290cd/m2 (зависит от цвета).

• Потребляемая мощность при 120 В. 200-2000Гц: 1.2 Вт/м

• Температурный режим работы от -30 до +50°С

• Срок службы: ~8 000 часов.

• Потеря яркости: каждые 2000 часов ~5%

Серия SF:

Имеет эффект бегущего огонька. Применяется в интерьерном светодизайне, автотюнинге и рекламе.

Стандартный диаметр – 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм

Характеристики:

• Напряжение питания: 20-220 В

• Оптимальное напряжение: 120 В.

• Рабочая частота: 50-5000 Гц,

• Оптимальная частота: 1500-2000 Гц.

• Яркость при 120 В. 200-2000 Гц: 90 cd/m2 – 142cd/m2 (зависит от цвета).

• Потребляемая мощность при 120 В. 200-2000 Гц: 0.6 Вт/м

• Температурный режим работы от -30 до +50°С

• Срок службы: ~ 20 000 часов.

• Потеря яркости: каждые 2000 часов ~5%

Серия SМ:

Многоцветный, изготовлен на основе серии SH.

Стандартный диаметр – 5.0 мм.

Характеристики:

• Напряжение питания: 20-220 В

• Оптимальное напряжение: 120 В.

• Рабочая частота: 50-5000 Гц,

• Оптимальная частота: 1500-2000 Гц.

• Яркость при 120 В. 200-2000 Гц: 220cd/m2

• Потребляемая мощность при 120 В. 200-2000 Гц: 1.2 Вт/м

• Температурный режим работы от -30 до +50°С

• Срок службы: ~ 8 000 часов.

• Потеря яркости: каждые 2000 часов ~5%